ICS 13.020.20

Z04

CPCIF

中国石油和化学工业联合会团体标准

T/CPCIF XXXX—20XX

T/CNCIA 02XXX—20XX

绿色设计产品评价技术规范

钛白粉

Technical specification for green-design product assessment— Titanium dioxide pigments (征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国石油和化学工业联合会 中国涂料工业协会 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

绿色设计产品评价技术规范 钛白粉

范围

本标准规定了钛白粉绿色设计产品的术语和定义、分类、要求、产品生命周期评价方法及评价报告编制方。

本标准适用于钛白粉绿色设计产品的评价，包括硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉。

规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1706  二氧化钛颜料

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 11893  水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 16483  化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 规范

GB/T 30647  涂料中有害元素总含量的测定

GB 32051—2015  钛白粉单位产品能源消耗限额

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 32603  玩具材料中可迁移元素砷、锑、硒、汞的测定 原子荧光光谱法

AQ/T 9006  企业安全生产标准化基本规范

HJ 535  水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 828  水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

危险化学品安全管理条例（国务院2011年第591号令）

国家危险废物名录（环保部2016年第39号令）

环境信息公开办法（试行）（环保部2007年第35号令）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色设计产品  green-design product

在原材料获取、产品生存、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。

生命周期  life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

生命周期评价  life cycle assessment

理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

硫酸法  sulphate process（SP）

以含钛原料与硫酸反应生成钛液、再经水解、煅烧、后处理制得钛白粉的全流程生产工艺。

氯化法  chloride process（CP）

以含钛原料与氯气反应生成四氯化钛，再经精馏提纯、气相氧化、气固分离、后处理制得钛白粉的全流程生产工艺。

分类

按照生产工艺不同，钛白粉产品可分为硫酸法钛白粉及氯化法钛白粉。其中硫酸法钛白粉按照晶型又可以分为金红石型和锐钛型。

评价原则和方法

评价原则

- 5.1.1 生命周期评价与指标评价相结合的原则

依据生命周期评价方法，考虑钛白粉产品的整个生命周期，从产品设计、原材料获取、产品生产、产品使用、废弃后回收处理等阶段，深入分析各个阶段的资源消耗、生态环境、人体健康等因素，选取不同阶段可评价的指标构成评价指标体系。

- 5.1.2 环境影响种类最优选取原则

根据钛白粉产品的特点，选取具有影响大，社会关注度高，国家法律或政策明确要求的环境影响种类，选取资源属性、污染物排放等方面进行生命周期评价。

评价方法和流程

- 5.2.1 评价方法

同时满足以下条件的钛白粉产品可称为绿色设计产品：

a)  满足基本要求（见5.1）和评价指标要求（见5.2）；

b)  提供钛白粉产品生命周期评价报告。

- 5.2.2 评价流程

根据钛白粉产品的特点，明确评价范围，根据评价指标体系的指标和生命周期评价方法，收集相关数据，对数据进行分析，对照基本要求和评价指标要求，对钛白粉产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的，可以判定该钛白粉产品符合绿色设计产品的评价要求；符合要求的钛白粉产品生产企业，还应提供该产品的生命周期评价报告。评价流程见图1。

范围确定

基本要求

评价指标要求

生命周期清单分析

生命周期清单评价

生命周期评价报告

非绿色设计产品

同时满足

绿色设计产品

未符合要求

未通过审核

符合要求

是

未符合要求

图1 钛白粉产品绿色设计产品评价流程

要求

基本要求

    - 宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰的或禁止的技术、工艺和装备。

    - 不应使用国家、行业明令淘汰或禁止的材料，不应超越范围选用限制使用的材料，生产企业应持续关注国家、行业明令禁用的 有害物质。

    - 生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，严格执行节能环保相关国家标准并提供污染物排放清单。危险废物的管理应符合国家和地方的法规要求。

    - 生产企业的污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。

    - 待评价产品的企业截止评价日3年内无重大安全和环境污染事故。

    - 企业安全生产标准化水平应符合AQ/T 9006的要求。

    - 生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具。

    - 生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

    - 企业应按照《国家危险废物名录》和《危险化学品安全管理条例》建立并运行危险化学品安全管理制度，应向使用方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书。

    - 鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息。

    - 鼓励企业对剩余产品及包装物进行处置或回收。

评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成，一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。评价指标基准值见表1。

- 评价指标基准值

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 评价指标基准值 |  |  | 判定依据 | 所属生命 周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 硫酸法 |  | 氯化法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金红石型 | 锐钛型 |  |  |  |
| 资源属性 | 二氧化钛收率/% |  |  | ≥ | 88 | 88.5 | 89 | 依据A.1计算 | 产品生产 |
|  | 水的重复利用率/% |  |  | ≥ | 10 | 10 | 50 | 依据A.2计算 |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗/（kgce/t） |  |  | ≤ | 950 | 800 | 760 | 依据A.3计算 |  |
| 环境属性 | 钛石膏排放量（以干基计）/（t/t） |  |  | ≤ | 5 | 5 | 3 | 依据A.4计算 | 产品生产 |
|  | 外排水排放量a/（m3/t） |  |  | ≤ | 50 | 30 | 30 | 依据A.5计算 |  |
|  | 产品废水COD含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 50 | 50 | 45 | 依据A.6提供第三方检测报告 |  |
|  | 产品废水氨氮含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产品废水总氮含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 15 | 15 | 15 |  |  |
|  | 产品废水总磷含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | 酸解工序废气中硫酸雾含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | 45 | 45 | / |  |  |
|  | 酸解工序废气中SO2含量b（折算）/（mg/m3） |  |  | ≤ | 100 | 100 | / |  |  |
|  | 煅烧工序废气中烟尘含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | 30 | 30 | / |  |  |
|  | 煅烧工序废气中SO2含量b（折算）/（mg/m3） |  |  | ≤ | 100 | 100 | / |  |  |
|  | 煅烧工序废气中NOX含量b（折算）/（mg/m3） |  |  | ≤ | 100 | 100 | / |  |  |
|  | 氯化工序废气中氯气含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | / | / | 60 |  |  |
|  | 氯化工序废气中氯化氢含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | / | / | 80 |  |  |
|  | 昼间厂界环境噪声/（dB(A)） |  |  | ≤ | 60 |  |  | 提供GB12348检测报告 |  |
|  | 夜间厂界环境噪声/（dB(A)） |  |  | ≤ | 55 |  |  |  |  |
| 产品属性 | 产品性能 |  |  |  | 应满足GB/T 1706的要求 |  |  | 提供检测报告 | 产品生产 |
|  | 重金属元素含量/（mg/kg） | ≤ | 铅（Pb） |  | 50 | 50 | 50 | 依据A.7提供第三方检测报告 |  |
|  |  |  | 六价铬（Cr6+） |  | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  | 可溶性重金属元素含量/ （mg/kg） | ≤ | 镉（Cd） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 砷（As） |  | 25 | 25 | 25 |  |  |
|  |  |  | 硒（Se） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 锑（Sb） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 铬（Cr） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
| a产品废水监测位置是企业废水处理设施排放口。 b废气检测位置是企业废气处理设施排放筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验方法和指标计算方法

污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法依据附录A。

产品生命周期评价方法及评价报告编制方法

评价方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架、总体要求及其附录编制钛白粉产品的生命周期评价报告，参考附录B。

评价报告的编制方法

7.2.1  基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息、产品种类等基本信息。其中：

—报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；

—申请者信息：包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；

—评估对象信息：包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；

—采用的标准信息：包括标准名称、标准号等；

—产品种类：包括所有规格的原始包装大小、材质、封闭口型以及可重复使用或回收的容器。

7.2.2  符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

7.2.3  生命周期评价

7.2.3.1  评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

7.2.3.2  生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

7.2.3.3  生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

7.2.3.4  生态设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体方案。

7.2.4  评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

7.2.5  附件

报告中应在附件中提供：

- 1）产品原始包装图；

- 2）产品生产材料清单；

- 3）产品工艺表（产品生产工艺过程等）；

- 4）各单元过程的数据收集表；

- 5）其他要求的验证说明材料。

- 附  录  A

- （规范性附录）

- 检验方法和指标计算方法

- A.1二氧化钛收率

产出产品中二氧化钛总量与投入原料中二氧化钛总量之比，以X（TiO2）表示，单位为百分率（%）。按式（A.1）计算：

X（TiO2）=MiMc×100%      …………………………（A.1）

式中：

Mi—在一定计量时间内（1年）钛白粉产品中所含二氧化钛总量，单位为吨（t）；

Mc—在一定计量时间内（1年）所用含钛原料中所含二氧化钛总量，单位为吨（t）。

- A.2 水的重复利用率

生产过程使用的重复利用水量与总用水量之比，以K表示，单位为百分率（%）。按式（A.2）计算。

…………………………（A.2）

式中：

K——水的重复利用率，单位为百分率（%）；

Vr——在一定计量时间内（一年）产品使用的重复利用水的总量，单位为立方米（m3）；

Vt——在一定计量时间内（一年）产品使用的新鲜水总量，单位为立方米（m3）。

- A.3 单位产品综合能耗

产品综合能耗的测定按GB/T 2589规定进行，应满足GB 32051—2015中先进值要求。

- A.4钛石膏排放量

每生产1t产品排放的钛石膏废渣量（折干基），以Ms表示，单位为吨每吨（t/t）。按式（A.3）计算。

Ms=MgMc               …………………………（A.3）

式中：

Mg——在一定计量时间内（1年）产品生产排放的废渣总量，单位为吨（t）；

Mc——在一定计量时间内（1年）产品的总产量，单位为吨（t）。

- A.5 外排水排放量

每生产1t产品排放的废水量，以Vj表示，单位为吨每吨（t/t）。按式（A.3）计算。

Vj=VgMc               …………………………（A.3）

式中：

Vg——在一定计量时间内（1年）产品生产排放的废水量，单位为吨（t）；

Mc——在一定计量时间内（1年）产品的总产量，单位为吨（t）。

- A.6污染物检测及分析

污染物产生指标是企业污染物处理设施末端之后直接排放的指标，不包括排放到第三方处理单位代为处理的排放指标，所有指标均按采样次数的实测数据进行平均，具体要求见表A.1。

表A.1 污染物各项指标的采样及分析方法

| 污染源类型 | 检测项目 | 检测位置 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量(COD) | 企业废水处理设施排放口 | HJ 828 |
|  | 氨氮含量 |  | HJ 535 |
|  | 总磷含量 |  | GB/T 11893 |
| 废气 | 颗粒物含量 | 企业废气处理设施排放筒 | GB/T 16157 |
|  | SO2含量 |  | GB 16297 |
|  | NOX含量 |  |  |
|  | 氯气含量 |  | GB 25468 |
|  | 氯化氢含量 |  |  |
| 噪声 | 昼间厂界环境噪声 | 一般情况下，测点选在企业厂界外1m，高度1.2m以上，距任一反射面位置的距离不小于1m以上 | GB 12348 |
|  | 夜间厂界环境噪声 |  |  |
| 注：测试条件均为企业正常生产工况下。 |  |  |  |

  - A.7 重金属元素含量及可溶性重金属元素含量

铅、汞、镉、六价铬的测定按GB/T 26125进行，砷、锑、硒的测定按GB/T 32603进行，其他元素的测定按GB/T 30647进行。

附录B

（规范性附录）

钛白粉产品生命周期评价方法

- B.1  目的

钛白粉的原料保存、生产、运输、出售到最终废弃处理的过程中对环境造成的影响，通过评价钛白粉产品全生命周期( lift cycle assessment，LCA)的环境影响大小，提出钛白粉绿色设计改进方案，从而大幅提升钛白粉的环境友好性。

- B.2 范围

根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并做出清晰描述。

- B.2.1 功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。

- B.2.2 系统边界

本附录界定的钛白粉产品生命周期（LCA）系统边界分3个阶段：原辅料与能源的开采、生产阶段；钛白粉产品的生产、销售阶段；钛白粉废弃阶段。如图B.1所示。

图 B.1  钛白粉产品生命周期示意图

LCA评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期(取最近3年内有效值)，如果未能取得3年内有效值，应具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所及的地点/地区。

- B.2.3数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

a) 能源的所有输入均列出；

b) 原料的所有输入均列出；

c) 辅助材料质量小于原料总消耗0.3%的项目输入可忽略；

d) 大气、水体的各种排放均列出；

e) 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物忽略；

f) 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放均忽              略；

g) 任何有毒有害材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

- B.3  生命周期清单分析

- B.3.1 总则

应编制钛白粉产品系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流程，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将每个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同的影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品的影响评价提供必要的数据。

- B.3.2  数据收集

- B.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

a）原材料采购和预加工；

b）生产；

c）产品分配和储存；

d）使用阶段；

e）运输；

f）寿命终止。

基于LCA的信息中要使用的数据分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果现场数据收集缺乏，可以选择背景数据。

现场数据是在现场具体操作过程中收集的。主要包括生产过程的能源与水消耗、产品原材料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废弃物产生量等。现场数据还应包括运输数据，即产品原料、主要包装等从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据(如火力、水，风力发电等)、不同运输类造成的环境影响以及产品成分在环境中降解或在本企业污水处理设施内处理过程的排放数据。

- B.3.2.2现场数据采集

应描述代表某一特定设施或设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采样或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括:

a）代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

b）完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。

c）准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自生产单元的实际生产统计记录；        环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或者由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品为基准计算，并且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

d）一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规格等。典型现场数据来源包括：

—钛白粉的原材料采购和预加工；

—钛白粉的原材料由原材料供应商运输至钛白粉生生产商处的运输数据；

—钛白粉生产过程的碳能源和水资源消耗数据；

—钛白粉原材料分配及用量数据；

—钛白粉包装材料数据，包括原材料包装数据；

—钛白粉由生产商处运输至经销商处的运输数据；

—钛白粉生产废水经污水处理厂所消耗的数据。

- B.3.2.3背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并载入产品生命周期评价报告。

背景数据的质量要求包括：

a）代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关LCA标准要求的、经第三方独立验证的上游产品LCA中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

b）完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到原辅材料或产品出厂为止。

c）一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本部分确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

- B.3.2.4原材料采购和预加工

该阶段始于从大自然提取资源，结束于钛白粉产品进入产品生产设施，包括：

a）开采和提取；

b）所有材料的预加工；

c）转换回收材料；

d）提取或与加工设施内部或与加工设施之间的运输。

- B.3.2.5生产

该阶段始于钛白粉产品进入生产设施，结束于产品离开生产设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程中半成品的运输、材料组成包装等。

- B.3.2.6产品分配

该阶段将钛白粉分配给各地经销商，可沿着供应链将其储存在各点，包括运输车辆的燃料使用等。

- B.3.2.7使用阶段

该阶段始于消费者拥有产品，结束于钛白粉使用过程向环境排放。包括使用模式、使用期间的资源消耗等。

- B.3.2.8物流

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、根据负载限制因素（即高密度产品质量和低密度产品体积）的商品运输分配以及燃料用量。

- B.3.2.9寿命终止

该阶段始于消费者使用钛白粉，结束于产品作为固体废弃物处理后进入大自然的生命周期。

- B.3.2.10用电量计算

对于产品系统边界上游或内部消耗的电力，应使用区域供应商现场数据。

- B.3.3数据分配

在进行钛白粉产品生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是钛白粉的生产环节。对于钛白粉生产而言，由于厂家同时生产多种类型的产品，很难就某个型号的产品生产收集清单数据，往往会就某个车间、某条工艺线收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对钛白粉生产阶段，因为生产的产品主要成分比较一致，所以本研究选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品其分摊额度就越大。

- B.3.4生命周期影响评价

- B.3.4.1数据分析

根据表B.1~表B.4对应需要的数据进行填报。

a）现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为业3年内平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平；

b）从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行代。在这一步骤中所涉及到的单元过程包括钛白粉行业相关原材料生产、包装材料、能源消耗以及产品的运输。

表B.1  原材料成分、用量及运输清单

| 原材料 | 含量/% | 单次使用用消耗量/kg | 原材料产地 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运输距离/（km/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.2   生产过程所需清单

| 能耗种类 | 车间生产总消耗量 | 单次使用产品消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 电耗/千瓦时(kW.h) |  |  |
| 水/吨（t） |  |  |
| 煤耗/兆焦(MJ) |  |  |
| 蒸汽/立方米（m3） |  |  |

表B.3   包装过程所需清单

| 材 料 | 单位产品用量/ kg | 单次使用产品消耗量/ kg |
| --- | --- | --- |
| 马口铁 |  |  |
| 不锈钢 |  |  |
| 白铁皮 |  |  |
| 聚乙烯（PE） |  |  |
| 聚丙烯（PP） |  |  |
| 其他 |  |  |

表B.4  运输过程所需清单

| 过程 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运距/(km/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 从生产地到总经销商 |  |  |  |
| 从总经销商到分经销商 |  |  |  |
| 从生产地到分经销商的总运输距离 |  |  |  |

表B.5  废弃物处理背景数据

| 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- |

- B.3.4.2 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。目前生命周期评价软件有GaBi、SimaPro、 eBalance等，企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表B.6各个清单因子的量，为分类评价做准备。

- B.4 影响评价

- B.4.1 影响类型

影响类型分为资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害3类，钛白粉的影响类型采用化石能源消耗、气候变化、富营养化和人体健康危害4个指标。

- B.4.2 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.6。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、一氧化氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。

表B.6 钛白粉产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 化石能源消耗 | 煤、石油、天然气、材料本身的有机碳 |
| 气候变化/碳足迹 | 二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4） |
| 富营养化 | 氮氧化物（NOx） |
| 人体健康危害 | 颗粒物 |

- B.4.3 分类评价

计算出不同影响类型的特征化模型。分类评价的结果采用表B.7中的当量物质表示。

表B.7  钛白粉产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源消耗 | 锑当量/kg | 煤 |  |
|  |  | 石油 |  |
|  |  | 天然气 |  |
| 全球变暖 | 当量/kg |  | 1 |
|  |  |  | 25 |
| 富营养化 | 当量/kg |  | 1 |
| 人体健康危害 | 1，4-二氯苯当量/kg |  | 1.2 |
|  |  | SOx | 0.096 |
|  |  | 颗粒物 | 0.82 |

- B.4.4 计算方法

影响评价结果按公式（B.1）进行计算：

………………………….,.（B.1）

式中：

EPi—第i种影响类型特征化值；

EPij—第i种影响类型中第j种清单因子的贡献；

Qj—第j种影响类型特征化值；

EFij—第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》

编制说明

2020年1月

# 1项目背景

## 1.1任务来源

根据国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》（中发【2015】25号）的要求，建立统一的绿色产品体系。将目前分别设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品；建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系。生产企业依据制定的有关绿色设计产品评价的标准或由工业和信息化部认定的、中国标准化研究院统一发布的绿色设计产品评价联盟标准对自有产品进行符合性评价。2016年6月30日，工信部制定了《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，提出建立工业绿色设计产品标准体系，开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准，到2020年力争创建百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应及产业链。2016年12月25日，国务院办公厅印发《生产者责任延伸制度推行方案》（厅字【2016】99号），提出全生命周期的制度。工信部按照国务院要求和《绿色制造2025》部署，深入贯彻绿色发展理念，构建绿色制造体系，推动形成绿色生产方式，积极推进工业产品绿色设计工作，提高产品竞争力，提升供给的质量和效益，并在“十三五”期间开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准。

龙蟒佰利联集团股份有限公司在工信部绿色制造项目的支持下，以产品生命周期评价理论为指导，以提升产品在其生命周期中的综合环境绩效为目标，针对行业产品环境安全问题，选取钛白粉为研究目标，由中国石油和化学工业联合会牵头、中国涂料工业协会组织起草《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》团体标准的制定工作。

## 1.2 编制过程

为使该标准的制定能够充分反映目前硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉产品的质量现状，并体现先进性和前瞻性，本标准遵循生命周期评价的基本指导思想，广泛收集国内外与钛白粉环境保护及清洁生产相关的政策、法律法规、技术导则、标准等文献，选择国内生产钛白粉的典型企业开展系统深入的实地调研，结合我国钛白粉环保的现状，在全面系统研究的基础上，完成了本标准征求意见稿及标准编制说明的撰写。给出了钛白粉绿色设计产品的基本要求、评价指标体系、生命周期评价要求、评价方法。具体编制过程如下：

2018年11月20日，针对钛白粉开展了广泛的前期研究，对接了多家钛白粉生产企业，并查阅了大量相关的标准、规范，撰写《中国石油和化学工业联合会团体标准立项建议书》，并向中国石油和化学工业联合会申报立项。

2019年1月-2月，召开标准编制启动会，成立了标准编制组，并组织相关人员对标准初稿进行了讨论，形成了中国石油和化学工业联合会团体标准《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》初稿。

2019年2月27日，中国化工环保协会和中国涂料工业协会在北京召开涂料行业绿色体系相关标准讨论会，《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》标准项目开题及初稿讨论。

2019年6月28日，中国石油和化学工业联合会在北京召开2019年石化联合会第一批团标立项计划审查会，《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》团体标准通过立项审查。

2019年12月2日，中国石油和化学工业联合会在长沙组织召开《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》团体标准讨论会，对标准草案进行讨论。

2020年3月，编制组完成标准征求意见稿的编写。

2  标准编制的必要性

2.1  促进生态文明建设

“十三五”规划纲要明确提出：牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，要求经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。规划内容指出：支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，鼓励企业工艺技术装备更新改造，发展绿色金融，设立绿色发展基金，改善环境治理基础制度，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制。

绿色设计产品作为生态文明社会的重要组成部分，是建立绿色消费模式的基础。目前我国绿色钛白粉的技术标准要求不够完善。因此，有必要通过开展绿色产品评价及其标准化工作，制定与国际接轨的、高水平的钛白粉评价技术标准，并通过评价标准的示范应用，不断提升钛白粉的绿色设计，为生态文明建设提供评价技术、评价标准等基础支撑。绿色设计电泳涂料产品在开发应用过程中应以产品绿色设计理念为指导，降低产品资源能源消耗强度和环境负荷，最大程度采用从原料、生产、废弃、回收等各个环节减少对人类健康和环境产生危害的先进绿色技术和管理手段，减少或消除对人类和环境危害大的原料、产品、副产品、溶剂、试剂和添加剂的生产和使用，实现钛白粉产品和工艺的高效、低毒、无污染或少污染，同时也有利于建立高效的回收再利用体系。

2.2 更加强调与突出环保要求

国外开展钛白粉工艺的研究较早，硫酸法钛白粉工业化始于1916年的挪威，随后法国、美国相继改进了硫酸法生产工艺，我国引进硫酸法钛白粉技术是在19世纪50年代中期。氯化法钛白粉的研究工作始于20世纪30年代，直到1958年才由美国杜邦公司工业化。但传统的硫酸法工艺的“废气、废水、废渣”三废量高，进入80年代后，由于各国环保法规的强化和用户对产品质量要求的提高，相继关闭了部分硫酸法钛白粉企业，加快了发展氯化法钛白粉的步伐。然而，由于受到国外氯化法技术壁垒的限制，中国氯化法钛白粉的发展比较缓慢。因此，国内的硫酸法工艺想要长久发展，必须解决环保问题，国内各企业通过更换原料钛精矿为酸溶性钛渣、或实行硫铁钛、硫磷钛、硫铵钛等联产法生产工艺等方法，极大地减少了三废排放量，对硫酸法钛白粉的绿色化发展有着积极的促进作用。

钛白粉作为一种基础工业原料，是目前不可替代的白色颜料，被广泛应用在涂料、塑料、造纸、油墨、陶瓷等领域。随着人们环保节能意识的增强，生产和使用绿色设计的钛白粉是未来的发展趋势和方向。不允许使用对环境不安全的原材料，需要从生产源头和生产工艺入手，控制产品及生产过程对环境的污染，因此编制以环保为重点的标准有其必要性。

2.3  基于生命周期评价方法的应用

生产企业要想协调好自身利益和社会利益的关系，就必须在降低生产成本的基础上把对社会环境和自然环境的污染降至最低。采用LCA方法对钛白粉进行分析，进而指导钛白粉生产企业朝与环境相协调的可持续性方向发展，进一步节约资源能源，减少污染物排放，具有非常现实和重要的意义。LCA是环境管理和决策的重要工具之一，将其运用到钛白粉生产企业中，相对于以往的污染治理方法来说，是一种更加有效的措施。引入LCA后可在一定程度上真正从问题的起源处，站在整体角度上来发掘解决的思路和方法。LCA不仅可以用于评价钛白粉的生命周期，还可以用来评价钛白粉中部分配方物质的生命周期，从宏观角度来解决钛白粉制备过程中的微观问题。

## 3  行业概况

## 3.1  行业发展现状

钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤和橡胶等工业。目前国内钛白粉应用领域中，涂料占60%，塑料占20%，造纸占7%，其它占13%。在涂料行业中，钛白粉主要用于乳胶漆领域，占比达到70%，防腐涂料、粉末涂料、汽车漆分别占9%、6%和5%。

2018年国内统计产能达到362万吨，和2018年表观消费量224.1万吨相比，有100多万吨的过剩产能。国内外合计退出产能74.6万吨，超过目前全球产能的10%，截至2018年年底，在产品价格保持在15000元/吨的水平上。2015年-2018年钛白粉产能及增长趋势见图1。

图1  2015-2018年中国钛白粉产能及增长

据统计，截至到2018年中国钛白粉消费量为224.1万吨。

图2 2015-2018年中国钛白粉消费量及增长

进口方面，截至到2019年上半年，中国钛白粉进口量为7.54万吨，同比降低25.2%，进口金额为2.28亿美元，同比降低26.2%。

进口来源方面，2018年中国钛白粉进口占比最高的是台湾省，占比30.47%，排第二的是澳大利亚，进口占比17.67%，其次是美国，进口占比14.15%。

随着国内钛白粉企业的竞争力不断增强，出口占比达到37%，出口国家分布比较分散，排名前一位的印度占比也仅为10.4%。

3.2行业存在问题

（1）原材料价格涨价，生产企业承受巨大成本压力。

（2）环保和节能减排压力增大。

（3）新产品开发能力还需进一步提升。

（4）原料供应、生产企业与用户之间产品全生命周期评价有待加强。

3.3行业发展趋势

国家相关部委近几年陆续发布多项政策，调整钛白粉产业结构。2012年《钛白粉行业准入标准》(暂未定稿)中提出，新建钛白粉企业年产能力必须达到5万吨及以上(硫酸法)和6万吨及以上(氯化法)。2014年环保部出台《钛白粉工业污染防治技术政策》明确将鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。2015年《钛白粉单位产品能耗限额》，规定了生产钛白粉单位产品能耗的限定值和准入值，该标准已于2016年10月1日实施。尽管在行业竞争和环保督察双重压力下，小产能逐步退出，产业集中度逐步提升，但是相比较于国际行业格局，集中度依然较低。2018年钛白粉总产能达到394万吨/年，然而前五家企业产能合计仅有143万吨/年，国内占比也仅有36%。

钛白粉消费周期滞后地产周期一年，2017年国内消费量将创新高。钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料，其使用一般在商品房销售环节之后。从历史数据分析，自2009年以来，国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右，2016年商品房销售增速达22.16%，2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2%。由此可知钛白粉国内消费量在2017-2018年维持高速增长。2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看，存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰，二次装修需要建筑重涂，从而引发钛白粉需求；重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达70-75%，相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初步发展阶段。按照重涂市场规律，普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年，若以10年为一个重涂周期，2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场，重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。

钛白粉是现阶段应用最为广泛的白色颜料，为了更好地朝着绿色、节能、环保等方向发展，钛白粉正向着高外观、高性能、节能、环保等方面转变，其发展趋势主要有：

（1）通过原材料的成本分析、采购、制造工艺的合理化及产品的新配方等各种途径，使钛白粉在保证标准质量的基础上降低成本；

（2）开发低挥发性有机物（VOC）、粉末涂料、高固分涂料专用级钛白粉，减少对环境的污染；

（3）开发特殊功能型如光催化环保型、红外反射节能型钛白粉，扩大钛白粉在环保、自清洁、保温等领域的应用；

4  编制依据及参考文献

《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》的编制严格按照国家标准规范性文件的基本要求进行，在符合国家现行法律、法规以及涂料行业政策要求的前提下，从产品生命周期的角度，对钛白粉绿色设计做出了详细的规定。依据生命周期评价方法，考虑到钛白粉产品的整个生命周期，从设计开发、原材料获取、生产、包装、运输、使用及废弃后回收处理等阶段，深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素，选取不同阶段的典型指标构成评价指标体系。本标准在满足评价指标体系要求的基础上，采用生命周期评价方法，建立钛白粉产品的种类规则，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，将环境影响评价结果作为产品绿色设计评价的重要参考依据，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

- 主要编制依据包括：

GB/T 1706  二氧化钛颜料

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 11893  水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 16483  化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 规范

GB/T 30647  涂料中有害元素总含量的测定

GB 32051—2015  钛白粉单位产品能源消耗限额

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 32603  玩具材料中可迁移元素砷、锑、硒、汞的测定 原子荧光光谱法

AQ/T 9006  企业安全生产标准化基本规范

HJ 535  水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 828  水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

危险化学品安全管理条例（国务院2011年第591号令）

国家危险废物名录（环保部2016年第39号令）

环境信息公开办法（试行）（环保部2007年第35号令）

5  研究方法

本标准研究采用文献收集、行业调研和专家咨询等方法对我国钛白粉行业的经营现状、污染物排放现状和主要环境问题进行调研。在上述基础上，为研究及评价指标构建做准备。

（1）国内外钛白粉行业有关产品性能、节能、环保指标、政策法规的分析。

（2）行业调研：对钛白粉相关生产企业进行调查，调查内容主要包括：原材料使用、产品质量、三废处理等。

（3）专家咨询：为了使其不偏离相对应的标准，标准在制定过程中，向相关行业的环保专家进行咨询。

标准初稿完成后，为保证标准的合理性、可操作性，由中国石油和化学工业联合会召集选择国内大中型钛白粉生产企业征求意见，通过对专家意见的汇总、分析，进行相应的修正。

（4）广泛征求意见：初稿完成后，为保证标准的合理性、可操作性，选择对钛白粉企业征求意见，通过对意见的汇总、分析，进行相应的修正。

6相关内容确定说明

## 6.1总体说明

主要内容包括以下几个方面：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）评价原则和方法

（5）要求

（6）产品生命周期评价方法及评价报告编制方法

（7）附录A （规范性附录）

（8）附录B （资料性附录）

## 6.2 适用范围

本标准规定了钛白粉绿色设计产品的术语和定义、分类、要求、产品生命周期评价方法及评价报告编制方。

本标准适用于钛白粉绿色设计产品的评价，包括硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉。

## 6.3 评价流程说明

本标准采用指标体系评价和生命周期评价相结合的方法。

同时满足以下条件的钛白粉产品可称为绿色设计产品：

a)  满足基本要求和评价指标要求；

b)  提供钛白粉产品生命周期评价报告。6.4指标体系说明

## 6.4.1基本要求

- 宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰的或禁止的技术、工艺和装备。

- 不应使用国家、行业明令淘汰或禁止的材料，不应超越范围选用限制使用的材料，生产企业应持续关注国家、行业明令禁用的 有害物质。

- 生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，严格执行节能环保相关国家标准并提供污染物排放清单。危险废物的管理应符合国家和地方的法规要求。

- 生产企业的污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。

- 待评价产品的企业截止评价日3年内无重大安全和环境污染事故。

- 企业安全生产标准化水平应符合AQ/T 9006的要求。

- 生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具。

- 生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

- 企业应按照《国家危险废物名录》和《危险化学品安全管理条例》建立并运行危险化学品安全管理制度，应向使用方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书。

- 鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息。

- 鼓励企业对剩余产品及包装物进行处置或回收。

6.4.2 评价指标

指标体系由一级指标和二级指标组成，一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。评价指标基准值见表1。

- 评价指标基准值

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 评价指标基准值 |  |  | 判定依据 | 所属生命 周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 硫酸法 |  | 氯化法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金红石型 | 锐钛型 |  |  |  |
| 资源属性 | 二氧化钛收率/% |  |  | ≥ | 88 | 88.5 | 89 | 依据A.1计算 | 产品生产 |
|  | 水的重复利用率/% |  |  | ≥ | 10 | 10 | 50 | 依据A.2计算 |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗/（kgce/t） |  |  | ≤ | 950 | 800 | 760 | 依据A.3计算 |  |
| 环境属性 | 钛石膏排放量（以干基计）/（t/t） |  |  | ≤ | 5 | 5 | 3 | 依据A.4计算 | 产品生产 |
|  | 外排水排放量a/（m3/t） |  |  | ≤ | 50 | 30 | 30 | 依据A.5计算 |  |
|  | 产品废水COD含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 50 | 50 | 45 | 依据A.6提供第三方检测报告 |  |
|  | 产品废水氨氮含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产品废水总氮含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 15 | 15 | 15 |  |  |
|  | 产品废水总磷含量a/（mg/L） |  |  | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | 酸解工序废气中硫酸雾含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | 45 | 45 | / |  |  |
|  | 酸解工序废气中SO2含量b（折算）/（mg/m3） |  |  | ≤ | 100 | 100 | / |  |  |
|  | 煅烧工序废气中烟尘含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | 30 | 30 | / |  |  |
|  | 煅烧工序废气中SO2含量b（折算）/（mg/m3） |  |  | ≤ | 100 | 100 | / |  |  |
|  | 煅烧工序废气中NOX含量b（折算）/（mg/m3） |  |  | ≤ | 100 | 100 | / |  |  |
|  | 氯化工序废气中氯气含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | / | / | 60 |  |  |
|  | 氯化工序废气中氯化氢含量b/（mg/m3） |  |  | ≤ | / | / | 80 |  |  |
|  | 昼间厂界环境噪声/（dB(A)） |  |  | ≤ | 60 |  |  | 提供GB12348检测报告 |  |
|  | 夜间厂界环境噪声/（dB(A)） |  |  | ≤ | 55 |  |  |  |  |
| 产品属性 | 产品性能 |  |  |  | 应满足GB/T 1706的要求 |  |  | 提供检测报告 | 产品生产 |
|  | 重金属元素含量/（mg/kg） | ≤ | 铅（Pb） |  | 50 | 50 | 50 | 依据A.7提供第三方检测报告 |  |
|  |  |  | 六价铬（Cr6+） |  | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  | 可溶性重金属元素含量/ （mg/kg） | ≤ | 镉（Cd） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 汞（Hg） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 砷（As） |  | 25 | 25 | 25 |  |  |
|  |  |  | 硒（Se） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 锑（Sb） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 铬（Cr） |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
| a产品废水监测位置是企业废水处理设施排放口。 b废气检测位置是企业废气处理设施排放筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标准编制组选取国内十几家钛白粉主要生产企业调研，对新鲜水消耗量、水重复利用率、产品综合能耗等主要二级指标进行收集与比对。

本标准在制定评价指标的过程中，本着高端引领的指导思想，对评价指标的确定出于如下考虑：

（1）原材料消耗指标、新鲜水消耗指标、水重复利用率指标和废水排放量指标参考了《》，旨在鼓励企业进行清洁生产。

（2）废水中COD、氨氮等指标的排放量指标参考了GB 18918-2002 《城镇污水处理厂污染排放标准》一级标准、各省水污染排放标准等，明确在企业处理设施的末端进行样品采集。

- 废气中的SO2、颗粒物等指标，参考了GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-1996 《大气污染物排放标准》，明确在企业处理设施的末端进行样品采集。

（4）重金属元素一般来源于钛白粉生产原材料，重金属对人类及动物的危害，对水质、土壤等生态环境的破坏，早已引起企业及监管部门的高度重视。因此本标准在重金属含量指标设定方面首先是参考了GB 9685，调研了参标钛白粉企业产品的实际测试数据，制定本标准规格。

## 6.5生命周期评价说明

### 6.5.1研究意义

生命周期评价方法作为一种在国际上应用最为广泛的产品环境影响评价方法，通过对产品在其生命周期过程（从原材料获取、生产、运输、消费乃至最终废弃物处置）对环境的影响进行量化评估，从而提供环境信息以辅助支持决策分析和政策制定。本标准的目的是通过生命周期的研究，可以得出钛白粉的环境影响量化数据，更直观的评估钛白粉中成分的变化对环境影响带来的变化，为推进钛白粉绿色设计的发展提供数据支撑。

《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》标准编制严格按照国家标准规范性文件的基本要求进行，在符合国家现行法律、法规以及涂料行业政策要求的前提下，从产品生命周期的角度，对钛白粉绿色设计做出了详细的规定。依据生命周期评价方法，考虑到钛白粉产品的整个生命周期，从设计开发、原材料获取、生产、包装、运输、使用及废弃后回收处理等阶段，深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素，选取不同阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素的典型指标构成评价指标体系。本标准在满足评价指标体系要求的基础上，采用生命周期评价方法，建立钛白粉产品种类规则，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，将环境影响评价结果作为产品绿色设计评价的重要参考依据，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

### 6.5.2流程说明

6.5.2.1功能单位说明

功能单位必须是明确规定并且可测量的。

6.5.2.2系统边界说明

本附录界定的钛白粉产品生命周期（LCA）系统边界分3个阶段：原辅料与能源的开采、生产阶段；钛白粉产品的生产、销售阶段；钛白粉废弃阶段。如图B.1所示。

图6-1  钛白粉产品生命周期示意图

6.5.2.3数据取舍原则

a) 能源的所有输入均列出；

b) 原料的所有输入均列出；

c) 辅助材料质量小于原料总消耗0.3%的项目输入可忽略；

d) 大气、水体的各种排放均列出；

e) 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物忽略；

f) 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放均忽              略；

g) 任何有毒有害材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

6.5.2.4生命周期清单分析

原材料成分、用量及运输清单，生产过程能耗清单，包装过程材料清单，运输过程清单，废弃物处理清单。

6.5.2.5影响评价说明

通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，将各个清单因子的量输入到软件中，可得到钛白粉的环境影响变化值。

6.5.3试验方法的确定

参考现行相关国家标准、化工行业标准中的试验方法，并在其基础上进行完善，确定本次制定标准中各项目的测试方法。

## 6.6关于“附录A资料性附录”的说明

废水污染物和废气污染物产生指标是指末端处理之后的指标，所有指标均按采样次数的实测数据进行平均值，附录A中给出了测量方法与测样点，相关指标按照附录A中的公式计算。

7  标准的属性和水平

本标准参考国外钛白粉标准和法规中有毒有害物质限量，借鉴发达国家著名涂料公司的成熟经验，以其推行的整个产品生命周期过程链的管理控制为手段，紧密结合国内钛白粉产品生产现状与发展需求，提升钛白粉在其生命周期中的综合环境绩效，构建包含钛白粉产品生命周期相关阶段的绿色设计评价指标体系，确定钛白粉绿色设计产品的定量、定性指标以及评价基准值，制定相关评价技术标准，以提高钛白粉绿色设计评价的科学性、客观性和可操作性。本标准所采用的试验方法为国内国际通用方法，标准整体水平为国内先进水平。

8  标准实施的可行性分析

《绿色设计产品评价技术规范 钛白粉》是在系统调研和反复论证的基础上完成的。结合了国内现状与发展的需求，汲取了发达国家的成熟经验。技术要求设置合理、实践可行，内容侧重以产品生命周期评价理论为指导，加强对钛白粉产品供应链(上游)、钛白粉产品的生产过程以及使用和废弃后的处置(下游)等整个产品生命周期过程链的管理控制，提升钛白粉在其全生命周期中的综合环境绩效，构建包含钛白粉产品生命周期相关阶段的绿色设计评价指标体系，确定钛白粉绿色设计产品的定量、定性指标以及评价基准值，并制定相关评价技术标准。以提高钛白粉绿色设计评价的科学性、客观性和可操作性，确保钛白粉产品的安全性和生态友好性，促进产品的规模化推广。

本着引领绿色发展，推动行业技术进步的原则，绿色设计产品使用安全环保的原材料，严于现行环保要求的挥发性有机化合物含量控制及重金属元素含量控制，为所有钛白粉生产的管理人员提供有益的参考和借鉴。